甘肃酒钢集团东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

含锆硅酸铝纤维毯供货技术协议

甲方：酒钢集团东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四   产品检验

附件五    交货时间及地点

附件六    其他

甘肃酒钢集团东兴铝业有限公司（以下称甲方）与                     （以下称乙方）就甲方含锆硅酸铝纤维毯采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对所提供的货物质量承担全部责任。保证所供材料满足现场工艺使用要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

1.本协议相关产品要求、验收标准、检验规则参考或引用下列文件中的部分内容。鼓励达成本协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

2.本协议执行的技术标准：GB/T 16400 绝热用硅酸铝棉及其制品；GB/T 17911 耐火纤维制品试验方法；GB/T 7322 耐火材料耐火度试验方法；GB/T 15545 不定形耐火材料包装、 标志、 运输和储存；GB/T 17617 耐火原料和不定形耐火材料取样 。

3.硅酸铝纤维毯技术指标

| 要求使用温度(℃) | ≥1260℃ |
| --- | --- |
| 加热永久线变化(%) | 1000℃×24h≤-3 |
| 理论导热系数 | (平均600℃) | ≤0.15 |
| W/(m·k)128kg/m3 |  |  |
| 抗拉强度(Mpa，厚度40mm) | ≥0.08 |
| 理论体积密度(kg/m3) | 128 |
| 化 学 成 分 | AL2O3(%) | ≥45 |
|  | SiO2(%) | ≥52 |
|  | Fe2O3(%) | ≤0.8 |
|  | AL2O3＋SiO2(%) | ≥97 |
| 产品规格(mm) | 3800×700×50 |

附件三 供货范围

| 序号 | 编码 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 送货地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70082417 | 含锆硅酸铝纤维毡\δ=50 128kg/m3 1260℃ | 2400 | 件 | δ=50 128kg/m3 1260℃ | 电解一 |

附件四 产品制作、检验：

4.1乙方应按照相应标准提供产品合格证书；硅酸铝纤维毯成份化验、检验报告。

4.2所供货物在合同规定的时间内，因存在质量问题，或不能满足现场使用要求时，乙方承担相应的责任。

附件五 交货时间及地点

5.1交货时间：   年    月    日

5.2交货地点：东兴铝业嘉峪关公司

附件六 其它

6.1投标方在投标中所提供的材料必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

6.2本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

6.3产品不合格将以退货处理，此后将不再纳入合格供应商。

6.4本协议经双方委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

6.5本协议条款不允许任何涂改，如果涂改的，涂改部分无效。

6.6本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

6.7本次采购数量根据甲方现场消耗情况，采取分批次供货。

甲方：酒钢集团东兴铝业有限公司嘉峪关分公司      乙方：

甲方代表：	                                     乙方代表：