甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供货技术协议

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料和技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

1.供货范围和名称:       烧结镁砂

2.需方使用条件和要求

2.1技术质量标准要求

2.1.1、产品理化指标要求如下:

| 指 标 牌 号 | Mg0 （％） ≥ | Si02 （％） ≤ | CaO （％） ≤ | IgL （灼减或灼烧）（≤） | Fe2O3 (%) ≤ |  | 颗粒体积密度（g/cm3） ≥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS97B | 97.0 | 0.8 | 1.8 | 0.30 |  |  | 3.28 |
| MS95 | 95.0 | 2.2 | 1.8 | 0.30 |  |  | 3.20 |
| MS90 | 90 | 4.8 | 2.5 | 0.3 |  |  | 3.18 |

2.1.2粒度及外观要求：

2.1.2粒度要求：颗粒料通过标准筛的筛上、筛下料均不大于10%，其中0-1mm骨料筛下过180目标准筛；细粉一次性通过率大于90%。

2.1.3包装袋上必须标识产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期内容。

2.1.4 0-1mm及粉料必须防潮包装，包装袋均不准破损，其它包装要求符合GB/YB标准规定。

2.2检验、验收标准

2.2.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.2.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

2.2.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在一周内将检测结果告知供方。供方一周内给予反馈，否则视为认可使用方的判定。

2.2.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料不符合协议第2条中任意条款之一时，需方有权均将其判定为不合格品。

3.1.2供方原料不合格情况下，经需方判定可降级使用但供方拒不同意签字认可，或经需方判定不可降级使用的，需方有权进行退货处理。

3.1.3需方有义务将原料检测和验收结果及使用结果告知供方。

3.1.4需方有权对供方不达标原料和服务执行违约考核。

3.1.5因供方供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次原料全部作为不合格品处理，并有权将其评价为不合格供方。

3.1.6供方所供货物质量标准连续达不到协议要求的，需方有权建议采购部门终止合同履行。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方在不认可需方判定结果的情况下，一周内有权向需方提出申诉，经双方协商同意后，双方人员共同取样在原检测单位进行复检，复检结果将作为最终检验结果。

3.2.2供方有义务在双方确认的违约考核报告中签字。

3.2.3供方有义务向需方提供每一批次原料的质量保证书及使用说明书等。

3.2.4供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

3.2.5供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因原料质量造成的生产、质量等事故分析会议。

3.2.6 供方有义务按照需方原料月需求计划对所供原料及时供货。

4.发生下列情况时，需方按照实际使用量对供方执行违约考核

4.1技术指标、质量要求不达标

4.1.1供货原料粒度不达标、有夹杂、混装等异常情况，每批次、每吨考核供方200元。

4.1.2供货标识、包装、质量保证书不符合标准要求，每项每吨考核供方100元。

4.1.3 氧化镁含量不达标，0%<MgO含量降低≦0.5%，不进行违约追责，判定为合格；0.5%<MgO含量降低≦1%，每吨扣供货价7%；1%<MgO含量降低≦2%，每吨扣供货价20%；MgO含量降低＞2%，每吨扣供货价40%。

4.1.4 体密不达标，0%<体密降低≦0.05%，不进行违约追责，判定为合格；0.05%<体密降低≦0.1%，每吨扣供货价7%；0.1%<体密降低≦0.15%，每吨扣供货价20%；体密降低＞0.15%，每吨扣供货价40%。

4.1.5 其它化学成分和灼减每项指标不合格，每项每吨索赔100元。

4.1.6判断为不合格的原料，需方认为可以使用的执行以上违约条款，若指标达到供方供应的低等级的原料指标，进行降级考核，降级的原料按照违约金额＝同批次供货量×（原等级价格－降级后对应合同价格）进行结算。

4.1.7以下情况做退货处理

4.1.7.1判定不合格且投入使用后影响产品质量的原料。

4.1.7.2氧化镁和体密指标均超过索赔标准下限2%和0.15%，且降级后无对应合同价格的原料。

4.2其它违约考核

4.2.1供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

4.2.2供货不及时考核：

4.2.2.1若供方所供原料未按当月需求计划供货，每项每次考核5000元。

4.2.2.2若供方所供原料断货，影响需方生产，自断货之日起，每项每天考核10000元。

4.2.3 因供方所供货物质量不达标，造成需方的产品质量事故，根据需方事故分析报告所明确的承担责任，其中供方主要责任，考核事故损失的70%；供方次要责任，考核事故损失的30%；事故责任界定不清，供需双方各承担事故损失的50%。

4.2.4供方服务人员无故不按时参加需方组织的现场分析会议，并不积极配合需方技术质量要求整改，每次考核供方5000元。

4.3对供货单位违约考核，双方确认后均在结算中扣减。

5.协议有效期限：20  年  月  日至20  年  月  日。

6.本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

7.本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

8.本协议解释权归需方所有。

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

需方授权代表或委托代理人：

签订日期：20   年  月   日

供方：

供方授权代表或委托代理人：

签订日期：20   年  月   日