甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

炼铁厂

复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

乙方：

甘肃酒钢集团宏兴股份公司炼铁厂（以下称甲方）与  公司（以下称乙方）就甲方复合合金耐磨衬板\(HST)450×300×40采购经双方友好协商，达成如下技术协议：

一、总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货/修复合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 1.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 2.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 3.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 4.乙方提供的设备制造材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，遵循的标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

- 5.乙方须对提供货物的完整性、合理性和质量承担全部责任。

- 6.乙方在设备制造/修复中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、供货范围

1.采购内容

| 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70236939 | 复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 | JM | 200 |

2.自然环境

海拔高度：       1626m

极端最高温度：   38.4℃ 
极端最底温度：   -31.6℃ 
最热月平均温度：  28.7℃ 
最冷月平均温度： -24.6℃ 
年平均温度：       7.3℃ 
最大月平均日温差：  14℃ 
最热月平均湿度：    52 % 
最冷月平均湿度：    55 % 
相对湿度：          46 % 
年平均降雨量：    85.3mm

3.工况环境

3.1设备使用环境条件：高粉尘，重负荷、间歇工作

3.2使用位置：新3号高炉矿槽漏斗

3.3工作环境温度：最低气温-30℃，最高温度65℃

- 工作参数

称量漏斗参数

| 序号 | 耐磨板使用位置 | 物料落差 | 运输 物料 | 物料温度（℃) | 硬度 | 材质 | 抗冲击力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏斗内部 | 5米 | 块矿、球团矿、烧结矿、杂矿 | -25-40 | 大于63HRC | HST复合耐磨衬板 | 大于27J/cm2 | 具体单块制作及安装尺寸由甲方提供的图纸及点检员指定 |

- 5、技术要求：

5.1、HST复合耐磨衬板技术质量相关要求：

A、耐磨性：洛氏硬度63HRC 以上。

B、耐热性：产品在600℃以下，具有很好的抗氧化和抗蠕变性，具有优良的力学性能持久性，产品具有较好的抗酸碱性。

C、冲击韧性：抗冲击强度大于27j/cm2。

- D、具有优良的可焊接性。

5.2、其他要求

5.2.1根据现场使用情况，乙方技术人员现场来勘察新3号高炉漏斗运行使用情况，甲方技术人员提供漏斗现在的使用周期，及现场工况条件准确数据，乙方设计的复合耐磨衬板必须满足现场称量漏斗安装的要求。

5.2.2乙方设计的漏斗耐磨衬板符合甲方现场工况条件要求的新型耐磨抗冲击材料，满足上线24个月使用寿命要求，磨损度小于耐磨层厚度的80%。

5.2.3漏斗耐磨接料板到货后，甲方负责安装，乙方技术人员为甲方提供安装的技术指导，并确认安装质量是否符合要求。

5.2.4复合耐磨衬板上线后，甲方做好跟踪记录；一个检修周期对高炉称量漏斗耐磨衬板检测一次，甲方拍照并作书面记录，乙方也可以到现场确认磨损情况，甲方提前通知具体时间。

5.2.5若衬板不能满足现场使用要求，甲方将追究原价加安装费赔偿，对生产造成影响，将影响程度折合成货币，进一步追究索赔。

5.2.6高炉称量漏斗耐磨衬板制作过程中必须符合下列标准要求，未列入协议部分标准，乙方须依照相关国家标准制作。

GB/T191-1990       包装储运图示标志

GB/T9969.1-1988    工业产品使用说明书

- 6.随机资料：合格证、图纸、检测报告、说明书等（依据备件要求选择）

- 三、甲方责任

1.甲方负责对复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备的入厂验收、安装、使用跟踪。甲方发现乙方提供的复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40  设备在使用中不适应甲方的工况条件，影响甲方生产效率，甲方可以终止使用过程，且不承担任何费用。

- 2.甲方负责全过程考察乙方提供的复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备在现场综合性能，本着客观公正的原则，对复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备的使用到协议规定的周期后出具备件质量评定表。

- 四、乙方责任

1.乙方根据工况条件、技术参数，开展复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备的技术设计、制造，必要时乙方应要求甲方确认图纸，保证设备的完整性、可靠性及先进性。

2.乙方依照甲方规定的交货周期，并对复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备进行合理防护包装、运输，按期交货至甲方指定地点。

3.乙方应按照甲方要求提供复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备真实的制造/修复、出厂检验报告、资料和合格证。

4.乙方在试用开始、结束时派人到现场跟踪了解实际试用情况。

五、产品质量要求、条件和期限。

1.乙方制造的复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备必须满足技术参数及技术要求，能准确无误的安装到现场基础和设备上。

2.甲方对乙方提供的复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备进行入厂检验。

3.使用中甲方发现乙方提供的复合合金耐磨衬板\(HST)500×300×40 设备存在不能正常使用的原因或缺陷时，甲方将停止使用，并通知乙方，乙方须在3个工作日内（疫情等特殊情况按照防疫政策累加）到甲方现场处理。由双方进行现场确认，经共同确认后认定由于乙方制造、包装运输原因而产生的质量问题，甲方不支付乙方任何费用。经甲方同意且不影响设备性能、可快速修复的前提下可进行现场快速修复并重新投入使用。

4.本协议经由甲乙双方于2024年X月X日通过电话联系方式商定

5.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密、不得就签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 六、其他约定事项

甲方选用的设备，买受人不得仿制，不得向第三方提供相关的技术资料。

未尽事宜由双方协商解决。

本协议一式*份，甲乙双方各持*份

甲方（盖章 ）                         乙方（盖章 ）

技术负责人（签字）                    技术负责人（签字）

年  月   日                           年  月  日