附件三：

| HST复合合金耐磨衬板技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/ 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

HST复合合金耐磨衬板技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与         （以下称乙方）就甲方HST复合合金耐磨衬板供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对货物的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方需对甲方所采购设备的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。

二、制造要求

1、使用环境：

1.1用于一、二选工序皮带机输送原矿漏斗使用；

1.2 输送物料：原矿（块矿矿石+粉矿）：矿石粒度：0～350mm；矿石硬度：f=12～16；矿石体重：3.8t/m3；松散系数：1.6；松散密度：2.38t/m3，物料温度：-25-40℃。

1.3 运转时间：连续工作制。

2、相关技术要求：

2.1HST复合合金耐磨衬板技术质量相关要求

A、耐磨性：洛氏硬度（HRC）＞63。

B、耐热性：产品在400℃以下，具有很好的抗氧化和抗蠕变性，具有优良的力学性能持久性，产品具有较好的抗酸碱性。

C、冲击韧性：抗冲击强度＞27j/cm2。

D、具有优良的可焊接性。

E、耐磨层和基板一次性真空高温热压成型，严禁使用焊丝堆焊耐磨层，且要求两者完全融合，不容许有缝隙。

3.其他要求

3.1根据现场使用情况，乙方技术人员依据甲方提供的尺寸设计衬板安装示意图，示意图必须表明衬板数量及安装位置，避免出现衬板安装错误的情况，确保本次所采购的HST复合合金耐磨衬板能够满足现场漏斗尺寸，必须确保所需更换的漏斗面全部覆盖，确保乙方设计的复合耐磨衬板必须满足现场漏斗安装的要求。

3.2乙方设计的耐磨衬板符合甲方现场工况条件要求的新型耐磨抗冲击材料，满足上线24个月使用寿命要求。

3.3耐磨衬板一般由基板层与耐磨层组成，基板层厚度不小于10毫米，其余为耐磨层，耐磨层厚度大于15-30毫米，乙方确保耐磨层与基板层结合牢固，不能出现耐磨层与基板层剥离或裂纹等异常现象，复合耐磨衬板整体厚度复合甲方现场设备工况，便于检修维护。

3.4耐磨衬板到货后，甲方负责安装，乙方技术人员为甲方提供安装的技术指导，并确认安装质量是否符合要求。

3.5复合耐磨衬板上线后，甲方做好跟踪记录；每3个月对耐磨衬板检测一次，甲方拍照并作书面记录，乙方也可以到现场确认磨损情况，甲方提前通知具体时间。

3.6若衬板不能满足现场使用要求或使用寿命小于24个月，乙方必须按照衬板原价加安装费赔偿，对生产造成影响，将影响程度折合成货币，进一步追究索赔。

3.7耐磨衬板制作过程中必须符合下列标准要求，未列入协议部分标准，乙方须依照相关国家标准制作。

GB/T191-1990       包装储运图示标志

GB/T9969.1-1988    工业产品使用说明书

3.8本次所采购耐磨衬板全部分箱发货，每个漏斗单面所需衬板全部分箱包装发货，避免安装过程中出现衬板安装错误的情况，同时箱体内附带安装示意图及配套螺栓，螺栓强度等级不得小于8.8s。

三、系统设施供货范围

| 序号 | 物料码 | 物料描述 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70193580 | 耐磨衬板\133×50×40 耐磨合金 | 依据合同 | 耐磨合金 |  |
| 2 | 70193583 | 复合合金耐磨衬板\160×90×50/20 | 依据合同 | 耐磨合金 |  |
| 3 | 70298729 | 复合合金耐磨衬板\(HST)400×200×30 | 依据合同 | 耐磨合金 |  |
| 4 | 70193580 | 复合合金耐磨衬板\(HST)400×450×30 | 依据合同 | 耐磨合金 |  |

附加说明

四、提供资料

- 4.1甲方在中标后向乙方提现场设备图纸、工况参数等相关资料

4.2乙方在中标后15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

五、售后服务

货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在两个工作日内给出书面答复。

六、交货时间及地点

6.1交货时间：2025年3月30日前

6.2交货地点：以商务合同为准

七、其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过          方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（签章）	                          乙方：（签章）

年   月   日	                             年   月   日