附件三：

| 筛网2YK-2460 665×2360×27 耐磨合金70±2/50±2技术规格书 审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/ 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：

审核人员若对技术协议文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

筛网2YK-2460 665×2360×27 耐磨合金70±2/50±2

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与         （以下称乙方）就甲方筛网2YK-2460 665×2360×27 耐磨合金70±2/50±2技术规格书供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对货物的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方需对甲方所采购设备的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。

二、制造要求

1、使用环境：

1.1、用于二选工序2YK-2460圆振筛使用；

1.2、输送物料：原矿（块矿矿石）：矿石粒度：16～350mm；矿石硬度：f=12～16；矿石体重：3.8t/m3；松散系数：1.6；松散密度：2.38t/m3，物料温度：-25-40℃。

1.3、 运转时间：连续工作制。

2、相关技术要求：

2.1相关参数：

主机型号：2YK-2460圆振筛；处理能力：600T/h；双振幅：11-13mm；电机型号：Y3 200L-4 30Kw；激振器型号：CJZ-300-8；工作频次：1480次/min

2.2、复合合金耐磨筛网技术质量相关要求

A、耐磨性：洛氏硬度（HRC）＞63。

B、耐热性：产品在400℃以下，具有很好的抗氧化和抗蠕变性，具有优良的力学性能持久性，产品具有较好的抗酸碱性。

C、冲击韧性：抗冲击强度大于27j/cm2。

D、具有优良的可焊接性。

3.其他要求

3.1根据现场使用情况，乙方技术人员依据甲方提供的尺寸设计筛网\2YK-2460 665×2360×27安装示意图，确保本次所采购的耐磨筛网能够满足现场2YK-2460圆振筛尺寸，可将所需更换的圆振筛筛面全部覆盖，乙方设计的耐磨筛网必须满足现场圆振筛安装的要求。

3.2乙方设计的耐磨筛网符合甲方现场工况条件要求的新型耐磨抗冲击材料，满足上线12个月使用寿命要求，磨损度小于耐磨筛网厚度的80%要求。

3.3耐磨筛网由基板层与耐磨层组成，基板层厚度不小于或等于10毫米，其余为耐磨层，耐磨层厚度大于25毫米以上，耐磨层与基板层一次性热压成型结合牢固，严禁对焊耐磨层，不能出现耐磨层与基板层剥离或裂纹等异常现象，耐磨筛网整体厚度复合甲方现场设备工况，便于检修维护。

3.4耐磨筛网到货后，甲方负责安装，乙方技术人员为甲方提供安装的技术指导，并确认安装质量是否符合要求。

3.5耐磨筛网上线后，甲方做好跟踪记录；一个检修周期对耐磨筛网检测一次，甲方拍照并作书面记录，乙方也可以到现场确认磨损情况，甲方提前通知具体时间。

3.6若筛网不能满足现场使用要求，甲方将追究原价加安装费赔偿，对生产造成影响，将影响程度折合成货币，进一步追究索赔。

3.7耐磨筛网制作过程中必须符合下列标准要求，未列入协议部分标准，乙方须依照相关国家标准制作。

GB/T191-1990       包装储运图示标志

GB/T9969.1-1988    工业产品使用说明书

3.8本次所采购耐磨筛网全部分箱发货，每个圆振筛所需筛网全部分箱包装发货，避免安装过程中出现筛网安装错误的情况，同时箱体内附带安装示意图及配套螺栓，螺栓强度等级不得小于8.8s。

三、系统设施供货范围

| 序号 | 物料码 | 物料描述 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70117720 | 筛网\2YK-2460 665×2360×27 耐磨合金孔50±2 | 依据合同 | 耐磨合金 |  |
| 2 | 70166633 | 筛网\2YK-2460 665×2360×27 耐磨合金70±2mm | 依据合同 | 耐磨合金 |  |

附加说明

四、提供资料

- 4.1甲方在中标后向乙方提现场设备图纸、工况参数等相关资料

4.2乙方在中标后15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

五、售后服务

货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在两个工作日内给出书面答复。

六、交货时间及地点

6.1交货时间：2025年3月30日前

6.2交货地点：以商务合同为准

七、其它事宜

7.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：（签章）	                          乙方：（签章）

年   月   日	                             年   月   日