榆钢公司炼钢分厂煤质增碳剂技术协议

甲方：酒钢（集团）榆中钢铁有限责任公司

乙方：

贵公司中标榆中钢铁有限责任公司炼钢煤质增碳剂供应业务，为保证贵公司供应的煤质增碳剂质量满足榆钢公司炼钢分厂正常生产需求，在平等、公开、互利的基础上，经双方协商，就榆中钢铁有限责任公司炼钢煤质增碳剂的技术要求、技术服务及安全管理等事宜达成如下协议：

一、甲乙双方约定

1.本技术协议作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的煤质增碳剂应在保证本协议的技术要求和技术服务等相关规定的前提下，必须保证符合国家、行业的有关法律法规、标准规范的规定。同时，保证甲方炼钢在使用过程中的安全生产、连续稳定，符合环保要求。

4.乙方之前未向榆钢炼钢分厂提供增碳剂，属于首次供货厂家，必须先提供少量吨位（10-30吨）增碳剂，由甲方进行现场试验，试验合格后，方可大量供货。试验不合格，终止合同。

5.甲方保留对乙方提供的技术资料提出补充和修改的权利，乙方在此承诺予以配合，如乙方提出修改，应征得甲方同意。

6.乙方从甲方获得的所有技术资料的技术所有权属于甲方，乙方不得出售、转让或向第三方泄露，也不得用于本协议以外的其它目的。如发生泄密事件，乙方将承担相应的法律责任并向甲方赔偿损失。

7.乙方在制造过程中发生违法、侵犯专利等行为，责任与甲方无关，由乙方承担相应的责任，并不得影响甲方的利益。

8.乙方正常供货期间，甲方有权安排其他厂家（第三方）进行增碳剂试验。

二、技术规格及技术要求

1.使用基本条件

1.1使用地点：榆钢公司炼钢分厂转炉

1.2使用环境：室内、环境温度：-15~50℃

2.技术要求：

2.1产品包装：增碳剂使用小塑料包装袋（或编织袋），每袋增碳剂重量为（10±0.5）kg，袋口包扎完整且牢靠，然后将包装好的增碳剂统一装入吨袋内运抵现场，吨袋的要求为上部有挂带，便于天车吊运时挂钩，同时底部、侧面缝制包扎牢靠，吊运过程不得出现破损或高处坠落的情况。

2.2供货范围：供货数量以合同最终定量为准。

2.3煤质增碳剂理化指标：

| 理化名称 | 固定碳 | P | S | 水份 | 粒度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | ≥92% | ≤0.08% | ≤0.10% | ＜0.3% | （3-5）mm |

2.4增碳剂收得率≥90%、粒度达标率≥95%

3.验收执行的标准:每批次到货，卖方应提供产品质保书、产品检验报告和理化指标。增碳剂到达现场后必须保证包装完好，经甲方取样化检验，理化检验结果需达到甲方要求。

4.根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

三、技术服务

1.乙方依据使用情况和甲方要求，及时派专职技术人员到现场进行技术服务，跟踪其产品使用情况；同时，定期安排专职技术人员对甲方使用情况进行现场指导。

2.乙方有义务根据甲方炼钢需要，对产品进行升级，以提高产品质量，满足炼钢生产需求。

四、安全管理

1.乙方应具备相应的安全管理资质和完善的安全管理文件，现场技术人员掌握必备的安全知识和技能，有较高的安全意识。

2.乙方在甲方作业区域内从事具体工作的员工，必须遵循甲方的各项规章制度，具体要求以甲方提供的有效文件为准。

3.乙方必须接受甲方的安全告知与交底，服从甲方现场安全管理要求。

4.乙方技术服务人员在甲方区域内因违规违纪或不服从现场安全管理等造成的一切安全事故及由此带来的后果均由乙方承担全部责任。

5.由于乙方供货的增碳剂质量问题，造成甲方人身伤害、设备损坏等事故，乙方负责全部赔偿。

五、甲乙双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.负责增碳剂现场使用工作的开展；

2.对增碳剂进行验收把关；

3.对增碳剂使用过程中出现的质量异议及时向乙方进行反馈；

（二）乙方权利和义务

1.确保增碳剂的理化指标、包装等符合要求，并按照甲方要求按时保量供货。

2.乙方必须按照甲方提供的技术要求制作增碳剂，若乙方为甲方提供的增碳剂不能正常使用或缺陷时，甲方将终止使用，并通知乙方，乙方须在5个工作日内到甲方确认处理。由双方进行现场确认，若经共同确认后认定由于乙方制造或包装运输原因而产生的质量问题，甲方将终止且不支付乙方任何费用。

五、违约考核

1.乙方提供的增碳剂若不能够满足甲方要求或检测成份未达到技术要求，甲方不承担任何费用，要求乙方进行退货处理。

2.乙方提供的增碳剂由于乙方原因，导致甲方发生各类质量、生产、设备事故的，乙方负责赔偿甲方各类损失；造成安全事故的，以甲方的事故调查分析报告为准，乙方承担相应的法律责任。

3.因乙方供货的煤质增碳剂质量问题，甲方有权进行停用，通知乙方确认并整改；对连续出现质量问题，不能满足甲方使用要求，经两次整改无效的，甲方有权提前终止合同和取消其供方资格；对提前终止合同给甲方造成的损失在月底结算中扣除。

4.验收标准、方法及提出异议期限：乙方提供的试用备件（物料）必须符合甲方提供技术要求，如存在验收不达标、或使用过程出现质量异议，乙方须在5个工作日内到甲方现场确认，商议解决处理办法。每延期1个工作日考核1000元。

5.乙方在甲方作业区域从事技术服务的员工，必须遵循甲方的各项规章制度，具体要求以甲方提供的有效文件为准，否则按照相关制度进行处罚。

六、其他

1.本协议解释权归甲方。

2.未尽事宜双方共同协商解决。

3.此协议一式三份，卖家一份、榆钢公司一份、采购供应分公司一份，本协议随采购合同生效。

以下无正文

甲方：酒钢（集团）榆中钢铁            乙方：

有限责任公司

签字（盖章）：                         签字（盖章）：

签订日期：     年    月    日         签订日期：    年   月   日