嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

铬铁6号矿热炉砌炉施工技术协议

甲方：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

乙方：*********************

2023年2月

本技术协议由嘉峪关市宏电铁合金有限责任公司编制，以下简称甲方，由嘉峪关市宏电铁合金有限责任公司负责解释和澄清，不明事宜甲乙双方议定。

- 总则

1.本技术协议适用于嘉峪关宏电铁合金有限责任公司铬铁6号矿热炉（容量30000KVA ）的设计及施工。

2.乙方提供的耐火材料应符合国家相关质量标准，随车要提供质量合格证。

3.乙方做好施工各个环节的把控，确保砌筑质量满足高碳铬铁安全生产的要求。

4.在签订合同之后，因现场工况条件发生变化后甲方有权提出对施工的方案进行微调整，具体内容由乙方和甲方共同商定。

5.本规范书为嘉峪关宏电铁合金有限责任公司铬铁6号矿热炉砌炉工程合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、施工内容

1.乙方按照甲方提供的工艺图，提供砌炉施工详图的设计，施工设计图包括砌炉材料清单、砖型图等。

2.乙方提供耐火材料质量要满足铬铁生产需求，各类耐材理化性能、必须符合相应国家标准。

3.乙方负责炉底、炉眼及炉体热电偶的安装，在安装前与甲方共同确认热电偶的位置，在砌筑施工图中将安装位置标注清楚，同时乙方负责配合安装炉体检测数据测量元件的安装。

三、施工相关要求

1.炉体参数：炉壳直径Φ12000mm，炉体高度 5800mm，炉膛内径Φ9160mm，炉膛深度 3200mm， 炉眼大小为80mm。

2.材料分布说明：炉底及炉壳一圈贴一层硅酸铝纤维板，厚度10mm，再用粘土颗粒料捣打找平，厚度65mm。

3.炉底底部干砌4层粘土砖和1层92镁砖（镁砖在上），总共5层厚575mm，侧面与炉壳缝隙使用粘土颗粒料捣打填实。

4.炉底中部炉墙区域从距炉壳380mm位置干砌2块92镁砖，共8层，厚度760mm、高度1200mm；镁砖至炉壳区域以及中心区域采用镁质捣打料分层填充捣实。

5.炉底上部炉墙区域从距炉壳190mm位置干砌2块92镁砖（厚度760mm）、内侧干砌1块16铬镁铬砖（厚度460mm），共5层，高度750mm；镁砖至炉壳区域以及中心区域采用镁质捣打料分层填充捣实。炉底镁质捣打料捣打厚度总计1920mm，捣打层上部干砌1层92镁砖，厚度65mm。

6.两个炉眼夹角170°，炉眼砖摆正，炉眼砖表面平直，炉眼砖四周各砌2层镁铬砖（镁铬砖砌至炉壳）。在砌筑炉眼时，须与甲方结合，协助甲方做铁口泥套实验。具体炉眼位置确定时，须经甲方进行确认，炉眼的位置和角度要符合设计要求，现场使用开堵炉眼机进行炉眼校正。

7.炉眼上方炉墙从距炉壳190mm区域采用镁质捣打料分层填充捣实；距炉壳190mm-950mm区域干砌2块92镁砖，共15层，厚度760mm、高度2250mm；内侧干砌11层16铬镁铬砖（厚度460mm、高度1650mm）和4层92镁砖（镁砖在上部，厚度380mm、高度600mm），共15层。

8.炉墙上部干砌8层粘土砖，每层错半块粘土砖递减逐层回缩砌筑（回缩量115mm）成阶梯形式，直至封顶。

9.筑炉前对炉壳进行检查，炉壳底板总水平平整度允许偏差纵、横全长≤10mm，炉壳的最大与最小直径之差≤30mm，符合设计要求并按照本规定验收合格后方可进行施工。

10.干砌炉底耐火砖时，在已做好的炉底找平层上面进行放线，找出炉体中心线、边线等，从中心向四周辐射砌筑，每层砌体的砌筑均应找平、找正，黏土砖不平度小于3mm/2m；环砌镁砖不平度小于5mm/环，砖缝不大于1.5mm,其半径误差为±15mm，垂直度误差小于3mm/m；炉底黏土砖采用干砌，粘土砖缝用1:1熟粉和生粉混合料填充；灰缝≤2mm。砖缝用相同材质的捣打料填充，再用专用工具捣实，反复三次，使砖缝内填满充实，清扫后铺砌下一层。纵横砖缝错开半砖，严禁砖缝重合。炉底周边与石棉板处应接缝严密。

11.砌筑顺序：首先测出尺寸，采用平行砌筑法。相邻两排砖之间错缝砌筑，每层砖砌筑时应交错45°，每层砖应严格找平，不平度小于3mm/2m。 每一层砖砌筑完后，边缘砖与炉墙之间形成的环形间隙使用捣打料分层填充捣实，整个砖面水平平整度符合设计要求 ，验收合格后方可进行上一层砖砌筑，砌筑时按图纸要求进行。

12.炉膛砌筑半径偏差小于10mm，垂直偏差不大于2mm。

13.炉眼中心以上1.65米高度墙体、炉眼中心以下0.72米高度墙体所用耐火砖必须为16铬镁铬砖，耐火荷重软化点≥1700℃，耐火度≥1800℃，理化指标不能低于国家标准合格品规定的参数，具有较强的抗熔渣侵蚀性。

14.炉眼砖为20 铬半再结合镁铬砖，耐火荷重软化点≥1750℃，耐火度≥1800℃；炉眼四周所用耐火砖等级不得低于16铬镁铬砖，耐火荷重软化点≥1700℃，耐火度≥1800℃，理化指标不能低于国家标准合格品规定的参数，具有较强的抗熔渣侵蚀性。

15. 92镁砖耐火荷重软化点≥1520℃，耐火度≥1760℃，理化指标不能低于国家标准合格品规定的参数，具有较强的抗熔渣侵蚀性。

16.炉墙及炉顶耐火砖采用对应的耐火泥浆干砌,前后不通缝，上下不通缝。

17.炉膛底部镁质捣打料应分层捣实，捣实层厚度150~200mm，捣实后密度≥2.85g/cm3；分层捣实指标以捣实后捣实层密度为基础.(实际检测以焊条插深不大于20mm为准）

18.炉眼镁砖采用镁粉加水玻璃湿砌。炉眼以上1米，以下0.6米范围内内环砖加马粪纸充当膨胀缝（内环每块一夹纸，炉眼区域不加）。

19.炉底与炉壁连接处采用捣打料打成高约300mm的斜面护坡。

20.炉衬砌筑结合具体图纸，砌筑结束后严禁浸水。

四、耐火材料质量

1.乙方施工所采用的耐火砖、耐火泥等所有筑炉材料，必须按国家或行业相关最新标准优质一级品选取和使用；若乙方生产的材料和选用的材料，其实际标准高于国家或行业相关最新标准时，采用乙方标准材料。

2.材料质量要求

2.1所用材料必须干燥，不得使用水浸或受潮，受冻的材料。

2.2所用耐火砖的理化指标、形状及尺寸应符合国家规范规定。

2.3所用镁砖及镁铬砖的理化指标、形状及尺寸应符合国家规范规定。

2.4材料的强度、容重、导热系数、规格、及保温作法应符合设计要求及窑炉施工及验收规范的规定。

2.5施工单位材料运至施工现场时，必须提供相应的出厂合格证和材料检测报告及第三方有资质单位出具的检测报告。

3.主要材料技术指标要求

3.1石棉板主要理化指标

| 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体积密度 ≥ | g/cm3 | 1.20 |  |
| 使用部位：炉墙紧贴钢壳 |  |  |  |

3.2 镁质耐火材料性能要求

| 项 目 |  |  |  | 半再结合镁铬砖 | 镁铬砖 | 92镁砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌 号 |  |  |  | BDMGe-20 | ZHMGe-16 | MZ-92 |
| 化学成分 | MgO | ％ | ≥ | 60 | 60 | 92 |
|  | Cr2O3 | ％ | ≥ | 20 | 16 | - |
|  | SiO2 | ％ | ≤ | 2 | 2 | 4 |
|  | CaO | ％ | ≤ | - | - | 3 |
| 显气孔率 | V/ol％ ≤ |  |  | 17 | 18 | 18 |
| 体积密度 | g/cm3 ≥ |  |  | 3.15 | 3 | 2.9 |
| 常温耐压强度 | Mpa ≥ |  |  | 45 | 40 | 70 |
| 荷重软化温度 | 0.2MPa×0.6% ≥ |  |  | 1750 | 1700 | 1520 |
| 使用位置 |  |  |  | 炉眼 | 内侧炉墙 | 炉墙及炉底 |
| 炉底捣打料性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 化学成分 % |  |  |  |  | 物理指标 |
|  | MgO ≥ | SiO2≤ |  | Fe2O3 | CaO | 粒度（mm） |
| 镁钙捣打料 | 83 | 1.2 |  | 4-6 | 7-9 | 0-6 |
| 使用位置 | 炉墙及炉底 |  |  |  |  |  |

- 其他要求

1.材料要求：进入施工现场的耐火材料和制品要有质量说明书，有时效的应注明有效期，牌号，等级和砖号应符合标准，技术条件和设计要求，在施工前应进行检查和挑选并做好记录。

2.材料保管：进场的材料必须干燥，防止受潮。各种耐火材料应按牌号、砖号、等级和砌筑顺序放置。在向炉内倒运时必须按照顺序逐次倒运，随用随运，进入炉内不得乱放，尽量不要在炉内积压。

3.材料倒运：所有材料运输途中及卸货施工现场都要用毡布或者塑料篷盖好。砖块运输时要轻拿轻放，严防损毁棱角和砖体，用料不得混淆。

4.炉内送料：往炉底向下送料时采用专用滑道或专用工具，下部铺设防碰材料，到达下部时避免碰撞。

5.材料表面清理：各种砖在向炉内倒运前必须清理干净，严禁用水清洗。

6.材料挑选：砌筑前首先进行验收砖的尺寸，尺寸偏差必须达到设计要求方可进行砌筑。

六、质量保证

炉衬使用年限为3年，其他耐火材料质保期为1年。质保期内，因炉体设计、材质问题和炉体砌筑质量等问题，导致的渗铁、炉眼跑铁、炉底发红等现象或事故，所产生的损失，嘉峪关宏电铁合金有限责任公司有权扣除乙方部分或全部质保金；因炉壁发红、炉壁烧穿、炉底发红等停炉重大事故，嘉峪关市宏电铁合金有限责任公司有权向当地法院（即嘉峪关市人民法院）起诉，向乙方提出合同金额30%或以上的索赔，若出现特重大事故，导致重新砌炉的费用由该项目中标承包方负责。

七、乙方供货物资标志、包装及运输

所有乙方供货的货物必须有严密的包装，防水、防嗮，坚固牢靠，避免运输及吊装的损坏。并标明货物的主要规格、型号及运行参数和制造厂家。

八、技术服务

1.乙方应提供为期1年的免费技术支持与服务，若在正常生产中炉体出现问题，乙方在收到甲方通知12小时内做以答复，3个工作日内赶到现场进行处理。

2.在烘炉前，乙方根据炉体的耐火材料和砌筑工艺为甲方提供烘炉曲线，甲方根据乙方的烘炉曲线与乙方共同制定烘炉方案。

九、其他

技术协议书由双方代表签字后生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：嘉峪关宏电铁合金              乙方：**********

有限责任公司（行政公章）            ***公司（合同专用章）

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                      或委托代理人：

日期：   年   月   日               日期：   年   月   日