甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供货技术协议

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关产品、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

一、供货产品名称：复合纳米保温板

二、产品用途：钢包、中间包保温层

三、产品标准及要求

- 产品理化指标要求

| - 项 目 |  | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 耐压强度 Mpa | - ≥ | - 2 |
| - 抗折强度 MPa | - ≥ | - 1.2 |
| - 体积密度 kg/m3 | - ≥ | - 450 |
| - 耐火度 | - ≥ | - 1220 |
| - 导热系数 w/m.k | - 200℃ | - 0.02 |
|  | - 600℃ | - 0.05 |
|  | - 800℃ | - 0.06 |

（二）产品材质及寿命要求

1.产品正常使用情况下，不易粉化，钢包、中包包壳温度满足碳钢薄板厂使用要求。

2.在正常安装使用条件下，钢包使用寿命不小于800炉。中间包使用寿命不低于1000炉

3.供方负责提供复合纳米保温板粘贴所使用的粘接剂。

（三）产品包装、运输、质量证明书要求

1.产品的包装、运输及储存符合国家标准GB相关要求。

2.产品必须做到防潮、防晒、不易破损，易于倒运。

3.产品外包装必须注明产品名称、规格型号、生产日期 、批次号、生产厂家等信息。

5.产品运输过程应有防雪、防雨、防潮、防污染等设施。

7.产品到货后必须附有供货单位或具有检验资质的技术监督检验部门签发的质量证明书，说明该批次产品理化指标满足技术协议要求。

8.产品外观尺寸：500*250*5mm

（四）检验、验收标准

1.检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。检验费用由供方承担。

3.检测、检验结果判定为不合格品时，需方在一周内将检测结果告知供方。供方一周内给予反馈，否则视为认可需方的判定结果。

4.检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

5.产品使用寿命为违约责任追究依据，理化指标作为参考指标。

三、供需双方权利和义务

（一）需方权利和义务

1.供方产品不符合协议第三条相应条款时，需方有权判定为不合格品。

2.供方产品使用性能及外观不达标情况下，需方有权进行退货处理。经需方判定可使用，制定方案及措施后投入使用，并按照协议追究违约责任，若供方拒不签字认可的，需方有权强制执行。

3.需方有权对供方不达标产品和服务执行违约追责。

4.需方有义务将产品检测、验收及使用情况告知供方。

5.供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次产品全部作为不合格品处理。

6.供方所供货物质量标准连续达不到协议要求的，需方有权建议采购部门终止合同履行。

7.供方产品不合格情况下，可降级使用的，但供方拒不同意签字认可时，需方有权进行退货处理。

8.需方有权按照质量管理要求，对供方所供产品进行抽样、专检，所有检测费用由供方承担，结算时予以扣除。

（二）供方权利和义务

1.供方在不认可需方判定结果的情况下，一周内有权向需方提出申诉，经双方协商同意后，双方人员共同取样在原检测单位进行复检，复检结果将作为最终检验结果。

2.供方有义务在双方确认的违约追责报告中签字。

3.供方有义务向需方提供每一批次产品的质量保证书等。

4.供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货产品进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

5.供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

6 供方必须严格执行需方产品需求计划，保证产品库存数量。

四.发生下列情况时，追究供方违约责任

（一）需方在产品验收时发现不满足本技术协议相关条款内容的产品，需方有权利对该产品执行退货处理，供方在接到需方通知后须在10日之内将不合格产品清除需方指定区域，限期内未清除者，需方按照货物总价2‰收取日仓储费。

（二）对于产品不满足本技术协议相关条款内容，需方确定能够使用的产品，供需双方同意按协议条款追究违约责任后使用，任何一方存在异议时均退货处理。

（三）在合同执行（正常供货）期间，供方所供产品现场库存量不得低于30天使用量。遇重大节日或特殊情况时按照需要要求储备产品库存，由于供方原因导致库存量低于最低库存时，按照每天5000元/次追究供方违约责任，影响生产的每次考核20000元/次。

（四）由于供方产品原因，对钢包、中包使用寿命造成影响或其他损失的，供需双方确定后，在当月结算中予以扣除。

（五）需方通知供方人员参加需方组织的会议，供方人员迟到追究供方违约责任500元/次，缺席追究供方违约责任1000元/次。

（六）供方所供产品使用应符合需方制定的砌筑维护作业标准要求，达不到使用要求的，追究供方违约责任1000-5000元/次。

（七）因供方原因造成需方受到第三方单位直接索赔或赔偿时，造成损失由供方全额承担且不冲减供方违约责任扣款。

（八）供方人员未按照需方要求按时参加现场分析会议，并不积极配合需方技术质量要求整改，追究供方违约责任5000元/次。

（九）供方所提供的产品检测指标不达标且使用寿命不满足协议要求的，追究供方违约责任1000元/次，检测结果以需方出具的化检验报告单为准。

（十）由于供方产品质量波动出现故障的，追究供方违约责任5000-10000元/次。险肇及以上事故的追究违约责任10000-50000元/次，并承担事故直接损失及第三方违约责任追究金额。具体责任认定及事故损失依据事故分析报告。

（十一）由于供方所供产品质量问题导致重大生产质量事故的，供方负责赔偿需方所有经济损失和相关事故考核，违约金在月结算中扣除。

（十二）由于供方所供产品质量问题导致一般及以下生产事故，供方负责承担事故相关考核。

（十三）产品在使用过程中发生2起及以上事故的，按照相应的事故类别，加倍考核。

（十四）续3个自然月产品平均使用寿命未达到本协议要求值的，需方有权终止合同。

（十五）供方应保证产品质量的稳定性，不得在未经需方允许的情况下擅自更改产品配比、生产工艺、物料档次以及产品性能，一经发现追究违约责任20000元/次。造成隐患、事故的加倍考核，并承担由此造成的所有损失。

（十六）因供方原因造成需方受到第三方追究违约责任或造成第三方经济损失赔偿时，供方承担所有经济损失，并承担违约责任。

（十七）由于供方产品质量问题给需方或第三方造成损失，依据事故报告执行。

（十八）供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要求，追究供方违约责任2000元/次。

（十九）产品技术指标达不到本协议规定或质保书弄虚作假的，每次考核2000元/次。

（二十）供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

五、结算方式

（一）产品为m2为单位进行结算，需方根据当月产品使用数量和中标单价每月办理结算。

（二）违约追责条款如多项同时发生，执行累计追责，违约金折算为平米予以扣除。追责金额计算每月进行一次，需方核算完毕后由供方代表进行签字后生效。审核过程中如存在异议，供方应及时告知需方核算人员，双方共同协商解决。若供方无正当理由拒不签字的，需方可根据本协议强制执行。

六.协议有效期限：20  年  月  日至20  年  月  日。

七、其他条款

（一）由于不可抗力或生产经营出现重大变化，需方有权终止本协议。

（二）本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

（三）本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

（四）本协议解释权归需方所有。

（五）本协议自签订日期起生效。

| 需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 | 供方： |
| --- | --- |
| 需方授权代表或委托代理人： | 供方授权代表或委托代理人： |
| 签订日期：2021年 月 日 | 签订日期：2021年 月 日 |